附件：

中药液包装膜要求

	序号
	指标项
	指标参数
	数量
	单价
	总金额(万元）

	1
	中药液

包装膜
	1.材质组合：聚酯PET+聚乙烯PE。

2.药液包装膜宽度100±1mm，厚度0.12mm，误差±5%。

3.阻隔性能：水蒸气透过量≤5.5g/(m2·24h)，氧气透过量：≤1500cm3/（m224h·O.IMPa)。

4.机械性能：纵、横向剥离强度平均值≥1.0N/15mm。

5.溶剂残留量：溶剂残留总量≤5.0mg/m2，其中苯及苯类每个溶剂残留量均不得检出。

6.溶出物试验

（1）易氧化物：二者消耗硫代硫酸钠滴定液（0.01mol/L）之差不得过1.5ml。

（2）不挥发物：水不挥发物残渣与空白液之差不得过30.0mg；65%乙醇不挥发物残渣与空白液残渣之差不得过30.0mg；正已烷不挥发物残渣与空白液残渣之差不得过30.0mg。

（3）重金属：含重金属不得过百万分之一。

7.药液包装膜前、后卷外侧居中分别加印滨州市中医医院规定图案（宽8cm）。

	9900千克
	18.3元/千克
	18.117


